# ГОСТ 3306-88. Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки

Данный стандарт является стандартом для производства сетки рифленой.

Стандарт принят в 1988 году взамен устаревшего ГОСТ 3306-70.

В настоящее время на территории Российской Федерации не принят новый стандарт для производства данного вида сетки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕТКИ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
ИЗ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 3306-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СЕТКИ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ИЗ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ Технические условия Nets with square meshes from steel corrugated wire. Specifications | ГОСТ 3306-88 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сетки с квадратными ячейками из предварительно рифленой проволоки, предназначенные для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черныхи цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых и сыпучихматериалов, а также для фильтрации.

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Сетки подразделяются:

по точности размера стороны ячейки в свету:

нормальной точности,

повышенной точности — П;

по конструкции:

ЧР — частично рифленые — проволоки утка имеют изгиб рифления в местах переплетения, а проволокиосновы не рифленые, не имеют изгиб при изготовлении (черт. 1);

Черт. 1

Р — рифленые — проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местах переплетения (черт. 2);

Черт. 2

СР — сложно рифленые — проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки (черт. 3).

Черт. 3

1.2. Номинальный размер стороны ячейки в свету и диаметр проволоки основы и утка должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

| Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейкив свету, мм | Диаметр проволоки основы и утка, мм |
| --- | --- | --- |
| Сетки частично рифленые — ЧР |
| 1,6 | 1,6 | Основа 0,9, уток 1,0 |
| 2 | 2,0 | Основа 1,2, уток 1,3 |
| 2,6 | 2,6 | 1,2 |
| 3 | 3,0 | 1,2; 1,4 |
| 4 | 4,0 | 1,6 |
| Сетки рифленые — Р |
| 4 | 4,0 | 1,6 |
| 5 | 5,0 | 2,0 |
| 6 | 6,0 | 2,2 |
| 8 | 8,0 | 3,0 |
| 10 | 10,0 | 3,0; 3,6 |
| 12 | 12,0 | 3,0 |
| 13 | 13,0 | 3,0; 4,0 |
| 14 | 14,0 | 3,6; 4,0 |
| 15 | 15,0 | 3,6 |
| 16 | 16,0 | 4,0, 5,0 |
| 18 | 18,0 | 3,6; 5,0 |
| 20 | 20,0 | 5,0 |
| 22 | 22,0 | 5,0 |
| 25 | 25,0 | 5,0; 6,0 |
| Сетки сложно рифленые — СР |
| 32 | 32,0 | 5,0; 6,0 |
| 35 | 35,0 | 5,0, 6,0 |
| 37 | 37,0 | 5,0; 6,0 |
| 40 | 40,0 | 5,0; 5,6; 6,0 |
| 45 | 45,0 | 5,6; 6,0 |
| 50 | 50,0 | 6,0; 8,0 |
| 55 | 55,0 | 6,0; 10,0 |
| 60 | 60,0 | 6,0, 8,0; 10,0 |
| 65 | 65,0 | 8,0, 10,0 |
| 70 | 70,0 | 8,0; 10,0 |
| 75 | 75,0 | 10,0 |
| 80 | 80,0 | 10,0 |
| 100 | 100,0 | 10,0 |

1.3. Допускаемое отклонение от номинального размера стороны ячейки в свету не должно быть более значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

| Конструкция сетки | Допускаемое отклонение от номинального размера стороны ячейки в свету, %,для сеток |
| --- | --- |
|  | повышенной точности | нормальной точности |
| ЧР | ± 4,0 | ± 5,0 |
| Р | ± 2,5 | ± 3,0 |
| СР | ± 2,5 | ± 3,0 |

1.4. Ширина сетки должна быть 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм. По требованию потребителя для сеток частично рифленых ширина должна быть до 2500 мм с промежуточной градацией 100 мм.

Предельное отклонение ширины сетки от номинальной не должно быть более значений, приведенныхв табл. 3.

Таблица 3

| Сетка, изготовленная из проволоки диаметром, мм | Предельное отклонение ширины сетки от номинального |
| --- | --- |
|  | повышенной точности | нормальной точности |
| До 5,0 включ. | - 20 | ± 20 |
| Св. 5,0 | + 50 | + 50 |

Примеры условных обозначений

Сетка рифленая, нормальной точности, номер 13, из проволоки из высоколегированной стали марки 20×13 диаметром 3,0 мм:

Сетка Р13–3,0-20×13 ГОСТ 3306-88

Сетка частично рифленая, повышенной точности, номер 3, из углеродистой проволоки диаметром 1,4 мм:

Сетка ПЧР3–1,4 ГОСТ 3306-88

Сетка сложно рифленая, нормальной точности, номер 70, из низкоуглеродистой проволоки диаметром 8,0 мм:

Сетка СР 70–8,0 НУ ГОСТ 3306-88

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сетки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Сетки должны изготовляться из проволоки термически необработанной по ОСТ 14-4-210–87:

углеродистой из стали марок 45, 50, 55;

низкоуглеродистой диаметром 8,0, 10,0 мм;

высоколегированной из стали марок 12×18Н9Т, 12Х18Н10Т , диаметром 0,9 — 6,0 мм, проволоки термически необработанной высоколегированной из стали марок 20×13, 30×13 по ГОСТ18143–72 диаметром 0,9 — 6,0 мм и проволоки из высокомарганцовистой стали марки Г12 диаметром3 — 8 мм по нормативно-технической документации.

2.3. На поверхности проволоки на изгибах рифления не должно быть трещин.

2.4. Перевертывание и свободное перемещение отдельных проволок в сетке не допускается. Для сеткичастично рифленой из проволоки диаметром 1,0 — 1,3 мм для всех марок стали и для сеток всех конструкций и диаметров проволоки из высоколегированных марок стали допускается перевертывание отдельных проволок в количестве не более двух на сетке площадью 1 м2.

2.5. В сетке не должно быть разорванных проволок.

Допускается соединение концов проволок укладкой концов внахлестку или надставкой на длинене менее 3 ячеек. Соединение внахлестку или надставкой должно быть не более одного на сеткеплощадью 1 м2. На сетке, изготовленной в картах, на одной проволоке должно быть не более одного соединения.

2.6. Концы проволок основы и утка в готовой сетке должны быть подрезаны и длина их не должнапревышать:

25 мм — для сеток с размером ячеек 8 мм и менее;

45 мм — для сеток с размером ячеек от 10 до 75 мм вкл.;

70 мм — для сеток с размером ячеек 80, 100 мм.

Допускается изготовление сетки из проволоки диаметром более 5,0 мм без подрезки проволок уткав пределах указанных величин.

2.7. Сетки частично рифленые должны быть свернуты в рулон. Рулон может состоять из несколькихкусков сетки, длина которых кратна указанной потребителем.

Минимальная длина куска сетки в рулоне должна быть не менее 1000 мм.

Сетки рифленые и сложно рифленые изготовляют в виде прямоугольных карт длиной до 5000 мм, а по требованию потребителя длиной более 5000 мм.

Предельное отклонение от длины куска сетки в рулоне или карты ± 50 мм.

2.8. Каждый рулон сетки должен быть перевязан низкоуглеродистой проволокой диаметром 1,8 — 2,5 мм по ГОСТ 3282–74 или ОСТ 14-4-210–87 в трех местах — по середине и по краям.

Упаковка сетки, транспортируемой в районы Крайнего Севера и районы, приравненные к ним, по ГОСТ15846–79.

2.9. Масса рулона 300 — 1500 кг. По требованию потребителя масса рулона не должна превышать 80 кг.

2.10. Сетки формируются в пакеты из рулонов или карт по ГОСТ 21929–76, ГОСТ 23238–78, ГОСТ24597–81.

Масса пакета не должна превышать 1500 кг. В качестве средства пакетирования применяется катанка диаметром 6,5 мм по ОСТ 14-15-193–86 или лента по ГОСТ 3560–73. Пакет увязывается не менее, чемв двух местах.

2.11. К каждому рулону или пакету должен быть прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение сетки;

длину и ширину сетки;

количество карт или рулонов в пакете или кусков сетки в рулоне.

2.12. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192–77.

2.13. Живое сечение и теоретическая масса сетки площадью 1 м2 приведены в справочном приложении.

# 3. ПРИЕМКА

3.1. Сетки принимаются партиями. Партия должна состоять из сеток одной конструкции, одного номера, размера и материала и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение сетки;

длину и ширину сетки в рулоне или карты;

количество карт или рулонов;

общее количество сетки в квадратных метрах.

3.2. Для проверки отсутствия разорванных проволок и трещин на поверхности проволоки, диаметра проволоки, количества перевертываний и соединений проволок, размера стороны ячейки в свету, длиныи ширины сетки от партии отбирают 10% сетки, но не менее двух карт или двух рулонов.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторную проверку на удвоенном количестве карт или рулонов. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Диаметр проволоки измеряют микрометром по ГОСТ 6507–78 до изготовления сетки ина выступающих концах проволоки в сетке. Допуск на диаметр проволоки проверяется передизготовлением сетки.

4.2. Отсутствие трещин на поверхности проволоки в изгибах рифления определяют визуальнов процессе рифления и на поверхности проволок в сетке. При возникновении разногласий в оценкеналичия трещин применяют лупу ЛИ-3-10´ по ГОСТ 25706–83.

4.3. Отсутствие разорванных проволок, определение количества перевертываний и соединенийпроволок в сетке определяют визуально.

4.4. Размер стороны ячейки в свету определяют отдельно по направлению утка и основы как среднее результатов трех измерений, проведенных в трех местах сетки, отстоящих от края полотна не менее чем на 100 мм. Прямая линия, соединяющая любые два места измерения, не должна совпадатьс направлением утка и основы.

Размер стороны ячейки а в миллиметрах вычисляют по формуле

где l - длина участка, на котором расположены последовательно отсчитанные ячейки от начала первой проволоки до начала последней, мм;

п - число отсчитанных ячеек, равное 15 для сеток от № 1, 6 до № 10, равное 10 для сеток от № 12 до № 25, равное 5 для сеток от № 32 до № 100;

d - фактический диаметр проволоки, мм.

Длину участка измеряют линейкой по ГОСТ 427–75. За окончательный результат размера стороны ячейки в свету принимают среднее арифметическое трех замеров по каждому направлению.

4.5. Ширину и длину сетки измеряют по концам проволок. Ширину измеряют линейкой по ГОСТ427–75 или рулеткой по ГОСТ 7502–80, длину — линейкой по ГОСТ 427–75, рулеткой по ГОСТ7502–80 или счетчиком. Длину выступающих концов проволок основы и утка измеряют линейкой по ГОСТ 427–75.

4.6. Диаметр стороны ячейки в свету, длину выступающих концов проволок основы и утка, диаметр проволоки, ширину сетки частично рифленой измеряют по наружному слою сетки в рулоне.

Отсутствие трещин на поверхности проволоки в изгибах рифления, разорванных проволок, количество перевертываний и соединений проволок проверяют в процессе изготовления сетки.

# 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Сетки транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление грузов, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

Транспортирование по железной дороге проводится повагонными, малотоннажными или мелкими отправками.

5.2. Хранение сетки — по условиям 5 ГОСТ 15150–69.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

# Живое сечение и теоретическая масса сетки площадью 1 м2приведены в табл. 4

Таблица 4

| Номер сетки | Диаметр проволоки основы и утка, мм | Живое сечение, % | Теоретическая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетки частично рифленые — ЧР |
| 1,6 | Основа — 0,9 Уток — 1,0 | 39 | 4,8 |
| 2 | Основа — 1,2 Уток- 1,3 | 38 | 6,5 |
| 2,6 | 1,2 | 47 | 5,2 |
| 3 | 1,2 | 51 | 4,5 |
| 3 | 1,4 | 46 | 5,1 |
| 4 | 1,6 | 51 | 6,0 |
| Сетки рифленые — Р |
| 4 | 1,6 | 51 | 6,0 |
| 5 | 2,0 | 51 | 7,5 |
| 6 | 2,2 | 53 | 7,7 |
| 8 | 3,0 | 53 | 10,7 |
| 10 | 3,0 | 59 | 9,0 |
| 10 | 3,6 | 54 | 12,5 |
| 12 | 3,0 | 64 | 7,9 |
| 13 | 3,0 | 66 | 7,4 |
| 13 | 4,0 | 59 | 12,2 |
| 14 | 3,6 | 64 | 9,6 |
| 14 | 4,0 | 61 | 11,6 |
| 15 | 3,6 | 65 | 9,1 |
| 16 | 4,0 | 64 | 10,5 |
| 16 | 5,0 | 58 | 15,5 |
| 18 | 3,6 | 67 | 7,9 |
| 18 | 5,0 | 61 | 14,2 |
| 20 | 5,0 | 64 | 13,1 |
| 22 | 5,0 | 63 | 12,2 |
| 25 | 5,0 | 69 | 10,8 |
| 25 | 6,0 | 65 | 15,2 |
| Сетки сложно рифленые - СР |
| 32 | 5,0 | 75 | 8,9 |
| 32 | 6,0 | 71 | 12,6 |
| 35 | 5,0 | 77 | 8,2 |
| 35 | 6,0 | 73 | 11,7 |
| 37 | 5,0 | 78 | 7,8 |
| 37 | 6,0 | 74 | 11,0 |
| 40 | 5,0 | 79 | 7,3 |
| 40 | 5,6 | 77 | 9,1 |
| 40 | 6,0 | 76 | 10,2 |
| 45 | 5,6 | 80 | 8,1 |
| 45 | 6,0 | 77 | 9,2 |
| 50 | 6,0 | 80 | 8,2 |
| 50 | 8,0 | 74 | 14,5 |
| 55 | 6,0 | 81 | 7,7 |
| 55 | 10,0 | 72 | 21,2 |
| 60 | 6,0 | 83 | 7,2 |
| 60 | 8,0 | 78 | 12,3 |
| 60 | 10,0 | 74 | 18,7 |
| 65 | 8,0 | 79 | 11,5 |
| 65 | 10,0 | 75 | 17,5 |
| 70 | 8,0 | 81 | 10,8 |
| 70 | 10,0 | 77 | 16,4 |
| 75 | 10,0 | 78 | 15,4 |
| 80 | 10,0 | 79 | 14,5 |
| 100 | 10,0 | 83 | 11,9 |